## Slide 1: Entwicklung eines neuen Baffle-designs für w7-x beispielgebend am Modul 6H

## Slide 2: Hintergrund und Zielsetzung
Aktuelles Baffle-Design problematisch Schlechter Wärmeübergang - Edelstahl deutlich schlechterer Wärmeleiter als Kupfer - nur halbseitig eingelötetes Edelstahl-Rohr in CuCrZr-Wärmesenke Fügetechnik Hartlöten nicht prozesssicher - Versagen der Lötung aufgrund unterschiedliche therm. Verformung, Verlust der therm. Anbindung - einwandernde Risse in den Rohren, Gefahr von Leckagen!
Mechanische Stabilität des Rohrmäanders ungenügend - deshalb Tragrahmen notwendig bei gleichzeitiger thermomech. Inkompatibilität
Design- und Fertigungsansatz Verbesserung Wärmeübergang - Vermeidung von Stahlrohren durch Integration des wasserführenden Rohres in CuCrZr-Wärmesenke - statt einzelner Wärmesenken monolithischer CuCrZr-Körper mit identischem Bohrbild - Vergrößerung der Oberfläche für Wärmeübergang (drei parallele Rechteck-Kanäle statt eines halben Rohres) bei Beibehaltung des hydraulischen Durchmessers und des Druckabfalles Fügetechnik galvanisch abgeschiedenes Kupfer - Vermeidung unterschiedlicher Wärmeausdehnungen (Cu / CuCrZr) - Anbindung von Edelstahl-Anschlüssen ist prozesssicher und Druck- und UHV-dicht

## Slide 3: Technische Umsetzung beispielhaft am Baffle 6h
Zusammenführung der 24 Wärmesenken bei Beibehaltung der Facettierung und des Bohrbildes
Schlitze zur Verringerung der Lorentzkräfte
- drei integrierte Kanäle 3x7 statt eines halbseitig angebundenen Rohres Di10
Fräsen der Kanäle
Galvanische Verschließen der Kanäle und Anbindung der Edelstahl-Anschlüsse

## Slide 4: Simulation 1 MW/m²-Wärmeeintrag am Baffle 6h
Baffle-Fläche: 0,24m2
Eingetragene Wärmemenge: 240kW
Wärmeübergangskoeffizent Wand/Wasser: 15kW/m2K und alternativ 7kW/m2K
Wassertemperatur 30°C
Abstrahlung Graphit mit Emissivität 0,85 und Umgebungstemperatur 300°C
Simulation von:
- Temperaturverlauf
- Verschiebung
- Plastische Verformung
- Spannung

## Slide 5
Temperaturverlauf Wärmesenke und Graphit 15kW/m2K 7kW/m2K

## Slide 6
Temperaturverlauf Wärmesenke 15kW/m2K 7kW/m2K

## Slide 7
Temperaturverlauf Kühlkanäle 15kW/m2K 7kW/m2K

## Slide 8: Lagerpunkte

## Slide 9
Verschiebung

## Slide 10
Plastische Verformung

## Slide 11
Spannung

## Slide 12: Praktische Umsetzung beispielhaft aN 1/3 Baffle 6h
Zusammenführung der 8 Wärmesenken bei Beibehaltung der Facettierung
- drei integrierte Kanäle 3x7 statt eines halbseitig angebundenen Rohres Di10
Fräsen der Kanäle
Galvanisches Verschließen der Kanäle und Anbindung der Edelstahl-Anschlüsse

## Slide 13
Fräsen CuCrZr-Block bei VPD

## Slide 14
Galvanisieren bei Galvano-T
blau: gedruckte Plasteabdeckung zum Schutz der nicht zu galvanisierenden Flächen

## Slide 15
Vorversuch bei Galvano-T
Kupferplatte mit galvanisiertem Kühlkanal und VCR-Anschlüssen
Druckdicht 40bar; UHV-dicht 10-9mbarls-1

## Slide 16: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
  Generalverwaltung Hofgartenstr. 8, 80539 München
  Tel.: +49 (0)89 2108-1276 Fax: +49 (0)89 2108-1207
  E-Mail: presse@gv.mpg.de Internet: www.mpg.de